Исследование эмиссии металлических микрочастиц из плазмы газового разряда с полым катодом

Вадим В. Приходько, Александр С. Максяшин

Физический факультет НГУ, Курс по молекулярной физике. Второй семестр.

Александр С. Золкин, научный руководитель. Кафедра общей физики НГУ.

Аннотация.

Поток частиц меди из плазмы полого катода исследован методом молекулярного пучка с осаждением на поверхность кремния. Установлено, что частицы меди размером десятки микрон покидают плазму катода в жидком состоянии и при взаимодействии с поверхностью образуют полые купола в результате десорбции газа. Наибольший поток зарегистрирован при давлении аргона p=3.5*10-2 Торр и токе разряда I=60 мА. Измерен электрический ток Ik частиц, покидающих полый катод через отверстие в торцевой части, и получена его зависимость от давления газа и тока разряда. При давлении Ar 0.1 - 0.15 Торр и I=10 - 60 мA, Ik составил 0.05 - 6.8 мкA. Полученные плёнки Cu, Mo, Ta исследовались с помощью оптической, сканирующей электронной микроскопии, рентгеновского анализа, методики обратно - рассеянных электронов. Отдельные опыты проведены с углеродом. Работа относится к физике газового разряда, плазмы и физике взаимодействия частиц с поверхностью.

# Введение.

Газовый разряд с полым катодом (ПК) выделяют в самостоятельный тип газовых разрядов в связи с его особенностями [1Москалёв].

Известно, что в процессе горения разряда распыленные частицы в виде пара заполняют пространство внутри ПК и переносятся в различных направлениях. Этот эффект наблюдался, в частности, при возникновении страт в ПК, что приводило, при длительной работе, к изменению формы катодной полости вплоть до образования в ней замкнутых областей, разделённых перемычками[1]. С точки зрения физики, интересен механизм массопереноса вещества катода. Для этого необходимо исследовать свойства частиц в плазме, определить энергию частиц, покидающих ПК и их фазовое состояние. Возможно, что в результате столкновений происходит образование крупных частиц, в том числе и кластеров [15JVST]. Не исключается зарождение жидкой фазы на ионах [Смирнов-6. Кроме того, возможна генерация капель из катодных пятен [7,Бунич; 8, Анциферов]. Эти явления представляются важными, так частицы в плазме могут влиять на оптические и электрофизические характеристики разряда и ресурс приборов на основе ПК.

В данной работе исследуется эмиссия металлических микрочастиц из плазмы газового разряда с полым катодом и их фазовое состояние.

# Механизм образования частиц в плазме ПК

## Процессы в катодных пятнах.

Во время горения тлеющего разряда рельеф поверхности электродов постоянно изменяется в результате распыления, и на поверхности возникают различные неоднородности (например, выпуклости, выступы или полости). Они и могут стать причиной резкого увеличения тока через небольшую поверхность [14, Месяц] - возникает катодное пятно, подобное пятнам в дуговых разрядах, где плотность тока велика и вещество катода в этом месте плавится [7, Бунич]. Давление паров металла может быть достаточно высоким (до 300 атм. [8, Анциферов]), что приводит к разбрызгиванию металла в результате неустойчивости жидкой плёнки. Частицы осаждаются на поверхность катода, часть из них застывает, превращаясь в центры новых катодных пятен. Неоднородности, обусловленные механической обработкой поверхности (царапины, выступы), также являются центрами привязки катодных пятен. Микрочастицы (кластеры) могут зарождаться и в процессе конденсации при расширении металлического пара из области катодных пятен.

## Распыление материала катода

В результате взаимодействия ионов аргона с поверхностью полого катода образуются частицы атомных размеров [2, Бериш]. Поверхность становится генератором атомов, ионов или кластеров в зависимости от энергии заряженных частиц, бомбардирующих поверхность [2, Бериш]. Объём полого катода заполняется разреженным металлическим газом, содержащим как нейтральные, так и заряженные частицы, перемещающиеся в области ПК в зависимости от градиентов давления газа и электрических полей. Крупные частицы могут объединяться или дробиться, в зависимости от их кинетической энергии и заряда.

## Конденсация на заряженных частицах

В плазме газового разряда в результате флуктуаций постоянно возникают и распадаются комплексы (кластеры) из нескольких атомов или молекул. Для небольших комплексов скорость испарения атомов выше скорости конденсации, и они распадаются. Крупные (капли) наоборот - растут. При зарождении частиц на ионах, зависимость пересыщения пара над каплей от ее радиуса и заряда выражается [3, Амелин]:

ln(S)=lnppнас=μRTρ2σr−q28r4π,ln(S)=lnppнас=μRTρ2σr−q28r4π

где q - заряд капли, p - давление пара, pнас - давление насыщенного пара,  - молярная масса вещества,  - плотность жидкости,  - поверхностное натяжение, S - пересыщение пара, r - радиус капли, T - абсолютная температура и R - универсальная газовая постоянная. Уравнение описывает критическое соотношение параметров, при котором должно наблюдаться равенство скоростей испарения атомов или молекул с капли и конденсации молекул газа на капле. Заряженные капли, в отличие от незаряженных, могут существовать и в ненасыщенном газе, что характерно для газовых разрядов [6, Смирнов].

# Экспериментальная часть

## О методике измерений

Частицы, покидающие плазму, осаждались на подложку из монокристалла кремния, расположенную на некотором расстоянии от отверстия в катоде. Время напыления 60 мин. Плёнки анализировались на сканирующем электронном микроскопе, совмещённом с рентгеновским микроанализатором. Использовалась методика обратно - рассеянных электронов (BSE) для регистрации тонких слоёв частиц. Порог чувствительности составлял десятки ангстрем.

## Экспериментальная установка

Экспериментальная установка (рис.1) представляет собой откачиваемый вакуумный объем в виде двух стеклянных трубок (5) диаметром 40мм, соединенных с катодным блоком (7). В нём крепится полый катод (4), выполненный в форме цилиндра (диаметр 30 мм, длина 120 мм), у которого в торце имеется отверстие диаметром 3 мм. Внутрь катода вставлялись фольги из Cu, Mo, Ta. Использовался и графитовый катод. Анод (3) устанавливался на расстоянии 3 см от катода. Подложки располагались на держателе (2), являющемся так же коллектором ионного тока. Объем откачивался форвакуумным насосом через патрубок (6) с краном (8). Рабочий газ (аргон) напускался в катодную область через натекатель (1).

Давление контролировалось в катодной области и в области подложки термопарными манометрами. Диапазон рабочих напряжений на аноде: 900-1200 В (катод заземлён); токов разряда 10-60 мА, давлений: 0,01-0,1 Торр.

## Результаты и обсуждение

При равных потенциалах катода и коллектора между анодом и коллектором возникал несамостоятельный разряд. В результате поверхность коллектора распылялась потоком ионов и металлическая плёнка не напылялась.

При плавающем потенциале распыление коллектора существенно уменьшается: на поверхности образуется металлическая плёнка. Потенциал достигает установившегося значения 20 – 10В при расстояниях катод – коллектор: 1 - 3 мм.

Величина эмиссии металлических частиц из отверстия в катоде связана с потоком заряженных частиц к коллектору. Следовательно, можно определить условия горения разряда, при которых  коллекторный ток максимален.

Такие условия получены из зависимости коллекторного тока от произведения давления на расстояние между катодом и коллектором, рис. 5, аналогично обобщающей зависимости Пашена. С увеличением тока разряда коллекторный ток растет линейно в исследуемом диапазоне, рис. 6. Области наибольшего тока были выбраны для исследования потока металлических частиц из плазмы полого катода.

3.При давлении в области разряда 0,035 Торр и расстоянии между катодом и подложкой L=10мм на поверхности кремния осаждались однородные плёнки меди, микронной толщины, исходя из относительных интенсивностей пиков кремния и меди на спектрограмме, рис.2., полученной с использованием рентгеновского диагностики. При L=3-5мм получены дисперсные плёнки с размером частиц до 10 мкм. Отдельные частицы имели размер сотни микрон. Крупные частицы имеют существенно меньшую скорость и не достигают подложки при больших L. При их исследовании методика BSE показала, что средний атомный вес частиц существенно меньше чем у меди. Установлено, что частицы полые и представляют собой купола (полусферы) застывшего металла, рис. 4, 9-1.

Механизм образования таких куполов следующий. Жидкие микрокапли меди, при взаимодействии с подложкой растекаются по поверхности и нагревают адсорбированные газы. Это приводит к их взрывному расширению. В процессе расширения газа плёнка охлаждается и затвердевает. При определённых условиях плёнки лопаются, рис 9-2. Толщина разрушенной «скорлупы» порядка микрона. Оценка диаметра частиц, из которых образуются купола, даёт величину в несколько микрон. Некоторые частицы размером 1-10мкм, осаждённые на поверхность, рис. 9-3, не имели признаков разрушения. Возможно, они имели более низкую температуру и десорбированный газ не смог увеличить их поверхность.

Мы предполагаем, что крупные капли (размером 10-100 мкм и более) образуются в процессе распыления жидкой фазы, происходящем при горении микродуговых разрядов [4, Daalder; 5?] в полом катоде. Частицы могут образоваться и в процессе столкновений в плазме. При этом вероятность зарождения на ионах может оказаться определяющей [3, Амелин;  6, Смирнов]. Частицы атомных размеров (атомы, ионы, кластеры) образуются при распылении поверхности ПК ионами аргона [2, Бериш]. Из них формируются однородные плёнки.

При работе с катодами из Мо, Та напылялись однородные плёнки, не содержащие капель. Это связано с высокой температурой плавления этих веществ, в сравнении с медью.

# Выводы

Установлено, что частицы меди размером десятки микрон покидают плазму катода в жидком состоянии и при взаимодействии с поверхностью образуют полые купола в результате десорбции газа.  Наибольший поток зарегистрирован при давлении аргона p=0,035 Торр и максимальном токе разряда I=60 мА. Измерен электрический ток Ik частиц, покидающих полый катод через отверстие в торцевой части, и получена его зависимость от давления газа и тока разряда. При давлении Ar 0.1 - 0.15 Торр и I=10 - 60 мA, Ik составил 0.05 - 6.8 мкA.

Литература

- Москалев Б.И. "Страты в плазме полого катода" //"Журнал технической физики", том 35, в. 8, 1965 г. стр.???

- Бериш Р., "Распыление твердых тел ионной бомбардировкой" //Москва, "Мир", 1986г., 484 стр.

- Амелин А.Г., "Теоретические основы образования тумана при конденсации пара"// М., "Химия" 1966 г.???стр.

- Daalder J. Components of Cathode Erosion in Vacuum Arcs.// J. Phys. D: Appl. Phys., 9, 2379. (1976).

- М. Ф. Жуков, А. В. Пустогаров, Г.-Н. Б. Дандарон, А. Н. Тимошевский. Термохимические катоды // Изд-во:Ин-т теплофизики СО АН СССР. Новосибирск 1985г.129стр.

- Б. М. Смирнов “Комплексные ионы”// М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы. 1983, 152 стр.

- Бунич В. А., Зекцер М. П.. Эффект плавления катода в области пятна вакуумной дуги // ЖТФ, 1990 г., №4, стр. 92.

- Анциферов В. Н., Косогор С. П., Семёнов Ю. Л., Гурбич В. Л. Исследование капельной фазы эрозии пористого катода вакуумной дуги// ЖТФ, 1988 г., №8, стр. 1539.

- Д.Вудраф, Т.Делчар. Современные методы исследования поверхности//М., "Мир",1989, 568 стр.

- Методы анализа поверхностей. Под ред. А.Зандерны. М., "Мир",1979.

- Новое в исследовании поверхности твёрдого тела. Вып.2. М., "Мир",1977.

- Л.Фелдман, Д.Майер. Основы анализа поверхности и тонких плёнок. М., "Мир",1989.

- Анализ поверхности методами оже- и рентгеновской спектроскопии. М., "Мир",1987.

- Ю. Д. Королёв, Г. А. Месяц. Автоэмиссионные и взрывные процессы в газовом разряде. Новосибирск, «Наука», 1982.

- JVST-A 17(1), Jan/Feb 1999, p.310-313. Hollow cathode sputtering for low energy deposition: Deposition of Fe small clusters.

Рис.8. Целые и лопнувшие “пузырьки”.

Рис.9. ???.

1

3

2

Рис. 4. Фотография пузырька.

Рис.2 Рентгеновский спектр медной пленки.

Cu

Si

Рис. 5..Зависимость коллекторного тока от тока в катоде при давлении 0,14 torr (анод - катод 5см; катод - коллектор 0,5см). Газ - аргон.

Рис. 7. Участок катод - коллектор. (1 - стенка полого катода, 2 - место осаждения меди, 3 - медная фольга, 4 - подложкодержатель, 5 - кремниевая подложка, 6 - осажденные частицы меди).

Рис. 3. Плёнка меди с пузырьками.

Рис. 6. Зависимость коллекторного тока от произведения давления в катоде на расстояние анод – коллектор (P*D) при фиксированных токах разряда (I). Газ - аргон.

I=58mA

I=40mA

I=20mA

I=4mA

Рис.1 Экспериментальная установка

A

5

Аргон

ТВ - 2

3

4

2

6

1

5

7

+



8

R